MAIRIE

AUFFREVILLE-BRASSEUIL

78930 -  01.34.77.11.68

# Fax : 01.30.98.60.34

Email : mairie.auffreville.brasseuil@wanadoo.fr

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

| Objet du Marché : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # MARCHÉ DE VOIRIE |  |

MARCHE DE VOIRIE

### CAHIER DES_CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES	4

Article 1-1 - 	OBJET DU MARCHE	4

Article 1-2 - 	CONSISTANCE DES TRAVAUX	4

CHAPITRE 2 – PROVENANCE – QUALITE - PREPARATION ET RECEPTION DES MATERIAUX	5

Article 2-1 - 	PROVENANCE DES MATERIAUX	5

Article 2-2 - 	PRESCRIPTIONS GENERALES – NORMALISATIONS	5

Article 2-3 - 	ATTRIBUTION	5

Article 2-4 - 	SPECIFICATIONS PARTICULIERES	5

Article 2-5 - 	AUTRES SPECIFICATIONS	5

Article 2-6 - 	MODALITES D'APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX	6

Article 2-7 - 	RECEPTION DES MATERIAUX	6

Article 2-8 -	ELEMENTS PREFABRIQUES DE BORDURES EN BETON DE CIMENT	6

Article 2-9- 	LIANTS HYDRAULIQUES	6

Article 2-10 -	BETON DE CHAUSSEES	6

Article 2-11 -	ASSAINISSEMENT ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES	6

Article 2-12- 	MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES	6

CHAPITRE 3 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX	7

Article 3-1- 	DEMONTAGE DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET OUVRAGES SUPERFICIELS	7

Article 3-2- 	DEMOLITIONS	7

Article 3-3- 	TERRASSEMENTS ET FOUILLES	7

Article 3-4-	PREPARATION DES ENCAISSEMENTS	8

Article 3-5 - 	CONFECTION DES COUCHES DE FONDATION	8

Article 3-6 -	CONFECTION DES COUCHES DE BASE	8

Article 3-7 -	CONFECTION DES PURGES SOUS CHAUSSEE	8

Article 3-8 -	EMPLOIS PARTIELS	9

Article 3-9 -	EMPLOIS D'ENROBES ET ENDUITS SUPERFICIELS	9

Article 3-9a -Fabrication et transports des enrobés	9

Article 3-9b -Température du liant et des granulats	9

Article 3-9c -Arrêt et démarrage de la centrale d'enrobage	9

Article 3-9d -Chargement des enrobés	9

Article 3-9e -Transport des enrobés	9

Article 3-10 - 	MISE EN OEUVRE DES ENROBES	10

Article 3-10a -Epandage et réglage	10

Article 3-10b –Joints	10

Article 3-10c –Compactage	10

Article 3-11 -	COMPOSITION DES MATERIAUX ENROBES – FORMULE	10

Article 3-12 -  MISE A NIVEAU DES TAMPONS	10

Article 3-13 -  POSE DES BORDURES ET BORDURETTES DE TROTTOIRS	10

Article 3-14 -  EXECUTION DES CHAUSSEES	11

Article 3-15 - 	COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS	11

Article 3-16 - 	FABRICATION DES MORTIERS ET BETONS	11

Article 3-17 - 	TRANSPORT ET MANUTENTION DES MORTIERS ET BETONS	11

Article 3-18 - MISE EN OEUVRE DES MORTIERS ET BETONS	11

Article 3-19 - 	TRANSPORTS ET RANGEMENTS	12

Article 3-20 - 	DETERMINATION DES QUANTITES	12

Article 3-21 - 	ECOULEMENT DES EAUX ET EPUISEMENTS	12

Article 3-22 - 	NETTOYAGE DU CHANTIER	12

Article 3-23 - 	RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES	12

MARCHE DE VOIRIE

#### CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

#### CHAPITRE 1

##### INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 1-1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les réfections/créations et interventions diverses sur les chaussées et dépendances des voies de la Commune d’AUFFREVILLE-BRASSEUIL, selon les conditions techniques définies par le présent cahier.

ARTICLE 1-2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend la fourniture seule ou l'emploi seul, ou la fourniture et l'emploi des matériaux ainsi que toutes mains d’œuvre, énergies et transports nécessaires à l'exécution des travaux définis à l'article 1-1 et notamment ceux-ci après détaillés :

1) La démolition totale ou partielle avec mise au profil de chaussée, trottoir, terrain de toute nature;

2) L'établissement de forme et de sous-couche;

3) La construction de fondation lorsque nécessaire;

4) La fourniture et la mise en place de matériaux;

5) Les travaux de fraisage, découpe, mise en décharge des revêtements ;

6) La fourniture et la mise en œuvre générale de liants hydrocarbonés

7) La mise en œuvre de matériaux enrobés pour emploi partiel, reprofilage ou reconstruction générale

8) La signalisation provisoire du chantier

CHAPITRE II

PROVENANCE - QUALITE -

PREPARATION ET RECEPTION DES MATERIAUX

ARTICLE 2-1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carrières, ballastières ou usines désignées ou agréées par les Services Techniques Municipaux.

A cet effet, dans le délai maximum de huit jours à dater de la demande qui lui en sera faite, l'entrepreneur devra faire connaître les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées. Les Services Techniques de la Ville pourront exiger les prélèvements qu'ils jugeront nécessaires pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et essais de laboratoire. Toutes ces opérations étant effectuées aux frais de l'entreprise.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de l'entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer à tout moment aux agents de l'administration les contrats de transports, factures et autres documents permettant d'authentifier les, provenances des fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné à l'accord préalable des Services Techniques Municipaux dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

ARTICLE 2-2 - PRESCRIPTIONS GENERALES - NORMALISATIONS

Indépendamment des dispositions particulières imposées par le présent cahier, les matériaux devront satisfaire aux prescriptions édictées à la fois par les normes françaises régulièrement homologuées et par le Cahier des Clauses Techniques Générales - C.C.T.G.), applicables aux marchés de travaux publics passés au nom des collectivités locales.

ARTICLE 2-3 – ATTRIBUTION

Les spécifications concernant l'usure et la fragilité des matériaux sont les suivants :

- grave criblée concassée 0/31.5 et 0/20 : Coef. "LOS ANGELES".

Indice de concassage, il sera à l'agrément du directeur,

Pour les graves, le matériau sera entièrement concassé.

ARTICLE 2.4 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Grave bitume et enrobés :

La grave bitume et les enrobés seront fabriqués en centrale agréée par le Directeur; le pourcentage de bitume sera fixé par ce dernier.

ARTICLE 2.5 - AUTRES SPECIFICATIONS

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent C. C. T. P ., il n'est pas dérogé aux spécifications du C.C.T.G.

ARTICLE 2.6 - MODALITES D'APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX

Les états d'indication successifs fixeront les modalités d'approvisionnement et de présentation en recette des diverses catégories de matériaux.

Dans la limite des emplacements désignés, ceux-ci seront livrés de manière à faciliter au maximum les opérations de mesurage et de vérification.

En dehors des agrégats routiers qui sont normalement contrôlés après livraison, les matériaux seront rangés et espacés pour permettre l'examen complet et détaillé de chaque élément à la fourniture..

Si ces conditions ne peuvent être remplies en cas d'urgence, ou de retard dans l'approvisionnement les Services Techniques Municipaux pourra autoriser l'emploi immédiat et désignera les lots considérés comme représentatifs de la fourniture à réceptionner.

Les matériaux à employer par l'entrepreneur pourront moyennant autorisation expresse des Services Techniques Municipaux n'être approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et à mesure des besoins.

L'entrepreneur demeurera responsable de la conservation des matériaux récupérés sur son chantier, même reçus provisoirement, jusqu'à réception définitive des travaux.

ARTICLE 2.7 - RECEPTION DES MATERIAUX

Les essais de vérification des granulats, liants et de laitier granulé, pour construction des assises de chaussée seront effectués dans les conditions définies à l'article 2, paragraphe 2.3 du fascicule 25 du C.P.C.

Les tolérances seront celles définies à l'article 1l, paragraphe 1.3 du fascicule 25 du C.P.C

ARTICLE 2-8 - ELEMENTS PREFABRIQUES DE BORDURES EN BETON DE CIMENT

Les bordures de trottoirs, les bordures d'îlots directionnels et les caniveaux préfabriqués en béton de ciment seront conformes aux types définis par le fascicule 31 du C.C.T.G. et devront être revêtus de la marque de conformité à la norme.

Les longueurs des éléments droits de type P 1 seront de : 1 m, 0.50 m ou 0.33 m.

# ARTICLE 2-9 - LIANTS HYDRAULIQUES

Les fournitures de liants hydrauliques doivent satisfaire aux conditions générales fixées par le fascicule 3 du C.C.T.G. Les ciments sont obligatoirement inscrits à la marque NF-VP.

## ARTICLE 2-10 - BETON DE CHAUSSEES

Il sera dosé à 250 kg/m3 et armé à la demande des Services Techniques Municipaux de la Ville.

ARTICLE 2-11 -ASSAINISSEMENT ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes devront être capables de résister à la rupture des charges de 40.000 daN sous les surfaces susceptibles de supporter les véhicules de transport, et à des charges de 10.000 daN sous trottoirs.

Les tampons d'assainissement préconisés seront du type PAMREX ou similaire

### ARTICLE 2-12 - MATERIAUX TROUVES DANS LES FOUILLES

Si les matériaux trouvés dans les fouilles sont d'assez bonne qualité pour être réemployés par l'entrepreneur, les Services Techniques Municipaux pourront en ordonner l'emploi. Dans ce cas, l'entrepreneur subira une retenue équivalente à la moitié de la valeur desdits matériaux d'après les prix portés au bordereau pour les matériaux rendus à pied d'œuvre ; tous les frais de triage, nettoyage, emmétrage, reprises, transport en dépôt provisoire et aux lieux d'emplois, etc..., seront à la charge de l'entrepreneur.

CHAPITRE III

#### MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3-1 - DEMONTAGE DES CHAUSSEES, TROTTOIRS ET OUVRAGES SUPERFICIELS

Les matériaux provenant des parties de chaussées, trottoirs et autres ouvrages superficiels à démonter seront, en principe, évacués en décharge.

Toutefois, sur ordre des Services Techniques Municipaux, le démontage sera conduit de manière à assurer le réemploi des matériaux réutilisables et à éviter leur mélange avec les déblais ou les produits de démolition en infrastructure. La destination à donner à ces matériaux sera alors précisée.

## ARTICLE 3-2 - DEMOLITIONS

Les démolitions de toute nature seront limitées à ce qui est strictement indispensable à l'exécution des travaux, les conséquences de tout excès restant à la charge de l'entrepreneur.

La coupe des couches de surface sera exécutée en principe à la bêche pneumatique, ou à la tronçonneuse sous autorisation.

L'emploi d'explosifs devra faire l'objet d'une autorisation des Services Techniques Municipaux.

ARTICLE 3-3 - TERRASSEMENTS ET FOUILLES

Les terrassements seront exécutés à ciel ouvert ou en sous-œuvre, selon la nature des ouvrages à exécuter et définis au bordereau des prix, conformément aux dispositions des fascicules 2 et 68 du C.P.C., complété comme suit :

Le piquetage général des ouvrages sera exécuté par le représentant du Maître d'Oeuvre en présence de l'entrepreneur.

Les piquetages complémentaires seront exécutés par l'entrepreneur, leur étendue étant fixée par les Services Techniques Municipaux.

L'entrepreneur prendra à ses frais, et sous sa responsabilité, toutes dispositions utiles pour garantir la conservation et la réparation éventuelle des ouvrages publics et privés susceptibles d'être intéressés par les travaux.

Il sera d'ailleurs tenu d'avertir en temps utiles les compagnies et administrations concessionnaires ou les propriétaires de ces ouvrages et de se conformer aux mesures de précaution et de sécurité qui pourraient lui être imposées par les Services Techniques de la Ville.

L'emploi d'explosifs est interdit, sauf accord écrit donné par les Services Techniques Municipaux.

En cas d'extrême étroitesse de chaussée il incombera à l'entreprise de mettre en place un barrage et de prendre à sa charge l'indication d'un itinéraire de déviation logique et compatible avec la charge de véhicules existante sur la chaussée interrompue.

Les sections où, par suite de la largeur réduite de l'accotement, il sera nécessaire d'occuper la chaussée pour déposer des matériaux, ou pour le stationnement des véhicules ou appareils de chantier, devront être indiquées aux Services Techniques Municipaux qui pourront accorder l'autorisation nécessaire..

L'accès des bouches d'incendie, et d'une façon générale, des dispositifs de sécurité des distributions publiques, ainsi que l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront constamment assurés.

Enfin, et d'une manière générale, les précisions qui sont indiquées aux fascicules 2, 68 et 70 du C.P.C. comme devant être données au C.C.T.P. et qui ne sont pas précisées ci-dessus, feront, en tant que de besoin, l'objet d'un ordre de service pour chaque chantier.

ARTICLE 3-4 - PREPARATION DES ENCAISSEMENTS

Le fond de forme sera réglé et compacté conformément aux instructions qui seront données par les Services Techniques Municipaux. Aux points bas, les fonds de forme seront réglés de façon à assurer le drainage des eaux vers les ouvrages d'assainissement éventuels.

ARTICLE 3-5 - CONFECTION DES COUCHES DE FONDATION

Les couches de base seront constituées conformément au fascicule 25 du C. P. C. avec les précisions suivantes:

Les matériaux pour couches de fondation seront déversés directement sur les assises inférieures; ils seront repris pour être répandus en couches de 0.20 mm, soit à la main, soit à la niveleuse à lame, puis compactés à l'aide d'un rouleau vibrant, d'un cylindre à pneus ou d'un cylindre lisse, suivant les prescriptions des Services Techniques Municipaux.

Le compactage devra être conduit de manière que l'on obtienne :

- pour les graves traitées ou non:

Densité sèche: 95 % de l'Optimum du Proctor modifié;

Teneur en eau: Optimum du Proctor modifié.

ARTICLE 3-6- CONFECTION DES COUCHES DE BASE

Les couches de base seront constituées conformément au fascicule 25 du C.P.C. avec les précisions suivantes:

A - Grave :

L'emploi sera fait ainsi qu'il est indiqué au présent article.

La densité sèche à obtenir sera de 95 % de l'Optimum Proctor modifié pour la grave.

B - Grave-bitume :

Dans le cas d'exécution d'une couche de base en grave-bitume, les matériaux devront être mis en oeuvre dans un délai de trois heures au maximum après la fabrication à une température minimale de 130° C.

La densité à obtenir sera au moins égale à 100 % de la capacité "L.C.P.C." de référence.

ARTICLE 3-7 - CONFECTION DES PURGES SOUS CHAUSSEE

Les travaux comprendront :

.. Les terrassements ponctuels sous chaussée sur une profondeur de 0,20m..

. Le compactage soigné du fond de forme.

Reconstitution du corps de chaussée par :

.La fourniture et pose d’un géotextile non-tissé

. La fourniture et la mise en oeuvre de grave naturelle 0/31,5 sur une, épaisseur de 0.10m

. La fourniture et la mise en oeuvre de Grave Bitume 0/14, sur une épaisseur de 0.10m.

. La fourniture et la mise en œuvre d’enrobé BBSG 0/10 noir sur une épaisseur de 0,05m

. Le compactage approprié

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des dispositions qui précèdent pour éluder ses obligations ou dégager ses responsabilités.

ARTICLE 3-8- EMPLOIS PARTIELS :

Sur les chaussées revêtues, les surfaces à réparer seront, si nécessaire, piochées et décapées elles seront balayées à vif. Les dégradations d'enduits d'usure seront réparées par épandage de liant avec emploi de granulats de dimensions appropriées.

Le matériel d’épandage sera agréé par les Services Techniques Municipaux qui fixeront dans chaque cas la nature, les spécifications, le dosage des liants et gravillons.

# ARTICLE 3-9 - EMPLOIS D'ENROBES ET ENDUITS SUPERFICIELS

Les enrobés et les enduits superficiels seront constitués conformément au fascicule 27 du C.G.T.G. avec les précisions suivantes :

. avant la mise en oeuvre des enrobés, il sera impérativement procédé à la réception contradictoire des fonds de forme pour les chaussées nouvelles.

3.9a - Fabrication et transports des enrobés :

Caractéristiques générales de la centrale d'enrobage :

Les enrobés et grave ciment seront fabriqués :

- soit à l'aide d'une centrale à malaxage continu,

- soit à l'aide d'une centrale automatique à malaxage discontinu à dosage par pesée.

La centrale proposée par l'entrepreneur sera soumise à l'agrément des Services Techniques Municipaux. Cette centrale devra avoir un débit minimal de 100 t par heure, pour une teneur en eau de cinq pour cent (5%) des granulats.

La précision et le réglage de tous les appareils de dosage devront pouvoir être contrôlés, à tout moment par pesée de prélèvement de granulats ou de liant.

Elle devra comporter les équipements généraux suivants :

. Dispositifs d'enclenchement automatique des opérations de mise en route et d'arrêt des installations

. Enregistrement marche/arrêt sur la pompe à liant pour les postes continus

. Enregistrement de la température des granulats à l'entrée du malaxeur.

. Enregistrement de la température du liant à la pompe de distribution

. Enregistrement de l'énergie de malaxage pour les postes discontinus.

3.9b - Température du liant et des granulats

La température du liant au moment de l'enrobage devra être comprise entre 150° et 160°C. Le liant ne devra être chauffé à aucun moment à une température de 180 ° C. Le granulat sera chauffé à une  température comprise entre 140 et 150°C.

3.9c - Arrêt et démarrage de la centrale d'enrobage

A chaque démarrage de la centrale d'enrobage, les granulats correspondant au remplissage du tambour sécheur doivent être éliminés sans avoir été enrobés.

Cette opération doit être exécutée chaque fois qu'un arrêt de centrale entraîne la vidange de sécheur.

3.9d - Chargement des enrobés

Il sera obligatoirement prévu une trémie-tampon de chargement à la sortie du malaxeur.

3.9e - Transport des enrobés

Les camions utilisés pour le transport des bétons bitumineux devront en toutes circonstances, satisfaire aux prescriptions du Code de la route et en particulier à celles des articles R55, R56, R57 et R58 concernant le poids des véhicules en charge.

Les camions transportant l'enrobé seront obligatoirement bâchés quel que soit le 	temps sauf en cas de chaleur caniculaire.

Les camions servant au transport d'enrobés devront, avant chargement, ne comporter aucune trace de gas-oil.

ARTICLE 3-10 - MISE EN OEUVRE DES ENROBES

3.10a - Epandage et réglage.

L’épandage sur une surface humide est admis mais l’épandage sur une surface comportant des flaques d'eau n'est pas autorisé.

3.10b - Joints

Les joints longitudinaux de deux passes successives ne devront pas se superposer mais se trouver, sur deux (2) lignes parallèles distantes, d'au moins quarante centimètres ( 40cm)

Les joints transversaux des couches seront décalés de un (1) mètre au moins.

3.10c – Compactage

Les rouleaux à pneus devront compacter immédiatement derrière les épandeurs.

L'atelier de compactage devra comporter au moins pour un seul engin d’épandage :

. 1 rouleau automoteur à pneus

. 1 cylindre tandem à jantes métalliques d'au moins 6 tonnes

. 1 tricycle d'au moins 10 tonnes

Les rouleaux à pneus seront équipés de jupes de protection des pneumatiques conçues pour limiter leur refroidissement sous l'action du vent.

ARTICLE 3.-11 - COMPOSITION DES MATERIAUX ENROBES FORMULE

Béton bitumineux 0/10

Conformes aux spécifications des enrobés utilisés dans les Yvelines, du type SETRA. Ils seront de type discontinu.

## ARTICLE 3.12 - MISE A NIVEAU DE TAMPON

Avant le passage du tapis d'usure tous les tampons d'égouts seront mis à niveau, ceux qui seront défectueux seront remplacés par les tampons du type PAMREX ou similaire.

# ARTICLE 3-13 - POSE DES BORDURES ET BORDURETTES DE TROTTOIRS

Les bordures de trottoirs seront posées suivant les alignements et profils déterminés par le procès-verbal de piquetage ou par les ordres de service notifiés. Les bordures seront posées sur une forme en béton de 0.15 d'épaisseur, avec joints de 0.01m d'épaisseur maximum.

Elles seront fortement assujetties au marteau et contrebutées à l'arrière par un solin en béton. Les dimensions de la forme et du solin en béton ainsi que la composition de ce dernier seront fixées par les Services Techniques Municipaux. Lors du rejointoiement, les joints seront refouillés sur 0.05m, mouillés, et scellés au mortier de ciment un peu ferme fortement fiché et lissé avec soin.

Le mesurage des bordures de tous types se fera sur l'arête extérieure.

# ARTICLE 3-14 - EXECUTION DES CHAUSSEES

Suivant les caractéristiques précisées pour chaque voie par les profils en travers types présentées par les services techniques de la ville.

# ARTICLE 3-15 – COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

L'entrepreneur propose à l'acceptation du Maître d'Oeuvre la formule nominale du béton armé qui fixe :

- La nature, la qualité et l'origine des constituants

- le dosage de chaque constituant.

Cette proposition résulte d'une épreuve d'étude réalisée conformément à la circulaire n° 79.23 du 9 mars 1979 (fascicule spécial 79.10 bois) relative au contrôle de la qualité du béton. La résistance caractéristique à la compression du béton armé mesurée conformément aux normes en vigueur est de 17 MPA à 7 jours et de 27 MPA à 28 jours.

# ARTICLE 3-16 - FABRICATION DES MORTIERS ET BETONS

Sauf autorisation des Services Techniques Municipaux, les mortiers seront fabriqués mécaniquement avec les engins permettant de mesurer l'eau de gâchage avec une précision de 5 %. La durée de malaxage ne sera pas inférieure à trois minutes.

Le béton pourra provenir de centrales agréées par les Services Techniques.

Le béton devra contenir la quantité d'eau strictement nécessaire pour qu'il soit traité et mis en place aisément.

ARTICLE 3-17 - TRANSPORT ET MANUTENTION DES MORTIERS ET BETONS

Les conditions de transport et de manutention des mortiers et bétons sont soumises à l'acceptation des Services Techniques Municipaux.

Lorsque le béton doit être transporté par camion, il est transporté par bétonnière portée équipée d'un tambour comportant au moins deux vitesses de rotations.

Sont en outre soumis par l'entrepreneur à l'acceptation du Maître d'œuvre :

-  le temps maximal entre le démarrage de la fabrication et la fin de la mise en place ;

- le temps maximal de transport en tenant compte du temps d'attente et du délai nécessaire à la  manutention et à la mise en oeuvre du béton.

## ARTICLE 3-18 - MISE EN ŒUVRE DES MORTIERS ET BETONS

Le mode de transport des mortiers et bétons sera soumis à agrément des Services Techniques Municipaux. L'intervalle de temps séparant la sortie de la bétonnière ou de la toupie dans le cas de béton prêt à l'emploi, et la mise en oeuvre n'excédera pas une demi-heure. Le béton mis en oeuvre sera tassé mécaniquement, soit par vibration externe sur coffrage, soit par pervibration avec les appareils dont le type et les modalités de fonctionnement devront être agrées par l'ingénieur.

Les coffrages des ouvrages en béton armé dont les surfaces ne reçoivent pas d’enduits devront permettre l'obtention de surfaces parfaitement lisses et continues, faute de quoi l'entrepreneur devra les repiquer et les ragréer à ses frais.

Le béton de maçonnerie sera tassé mécaniquement suivant un dispositif qui sera soumis à l'acceptation des Services Techniques Municipaux. Pour l'exécution de la maçonnerie de béton des égouts, la mise en place du béton sera effectuée d'abord pour le radier, puis les piédroits, enfin la voûte, sans qu'il existe de joint continu dans aucun sens. La résistance à la compression du béton pour béton armé, mesurée en bars par centimètres carrés sur des éprouvettes cylindriques sera au minimum.

. au bout de 7 jours: de 200 bars

. au bout de 28 jours: de 275 bars

Sauf pour des ouvrages particuliers qui l’exigeraient, l'entrepreneur sera dispensé des essais à la traction et des essais de plasticité.

ARTICLE 3-19 - TRANSPORTS ET RANGEMENTS

Les transports concernant les travaux de terrassement seront exécutés conformément aux dispositions de l'article 17 du fascicule 2 du C.P.C.

ARTICLE 3-20 - DETERMINATION DES QUANTITES

L'entreprise devra fournir journellement et sans préavis toutes justifications concernant les quantités de matériaux fournis par ses soins. Un bordereau hebdomadaire sera présenté aux Services Techniques de la Ville et signé contradictoirement. Ce bordereau mentionnera pour la semaine. écoulée la nature et la quantité de matériaux employés ainsi que le lieu de leur emploi (rue par rue).

# ARTICLE 3-21 - ECOULEMENT DES EAUX ET EPUISEMENTS

Les prescriptions de l'article 31.6 du C.C.A.G. sont complétées comme suit :

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et à ses frais, assurer la protection de son chantier contre les eaux de ruissellement superficiel. Il sera responsable des conséquences des perturbations qu 1 il apporterait dans le régime de l'écoulement des eaux de surface. Il assurera également, sous sa responsabilité et à ses frais, l'évacuation des eaux susvisées depuis le chantier jusqu’aux exutoires où elles pourront être reçues.

# ARTICLE 3-22 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Toute section dans laquelle les ouvrages prévus auront été construits devra être entièrement débarrassée des matériaux qui y auraient été déposés dans un délai de deux (2) jours à partir de l'achèvement du chantier.

ARTICLE 3-23 -_RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Dans les voies où l'exécution des travaux fait obstacle à la collecte des ordures ménagères, l'entrepreneur est tenu de transporter les poubelles ou conteneurs en un lieu accessible aux véhicules de collecte, et de les remettre en place après le ramassage.

A Auffreville-Brasseuil, le                                                        A                              , le

Le Maire,                                                                             Le Responsable de l’Entreprise,